注意事項

・容器から薬剤を注ぎましたら出来るだけその都度注ぎ口をウエスで拭きしっかりと蓋を閉める様

にして下さい。（密閉が悪くなりますと残りの薬剤が硬化して使用出来なくなってしまいます）

注ぎ口に付いた薬剤が湿気と反応して硬化し密閉を悪くする可能性が有ります、すると残りの薬

剤にも湿気が入り込み次回の使用時までに硬化が進み使用できなくなる可能性がございます。

ナノクリアスは溶剤のアルコールが飛んだ後、空気中の湿気と反応して硬化致します、基材に

水が付いていますと劇的に反応しますので、しっかり乾燥させ、埃を払ってから塗布して下さい。

・指触乾燥は2～4時間で、半日有れば普通の使用は出来ますが、基材に浸み込んだナノクリアス

は基材に含まれる水分とゆっくり反応しながら硬化致します、完全に硬化する目安は3日と考え

て下さい。

・薬品について、ガラスのコーティングである為に、酸性の耐薬品性は問題ないのですが、ハイ

ターやカビキラーの様な強アルカリには弱い（ガラスが溶けます。）ので御注意下さい。

・ナノクリアスは無機ガラスと樹脂の混合コート剤です。ガラスの性質上、厚塗りしますと割

れや剥がれの原因及び塗膜不良の原因にもなりますので、薄く塗って下さい。

塗り道具は※メラミン樹脂 (１００円ショップで売っている白いスポンジです。) やコテ刷毛、

カーワックス用のスポンジ等がお勧めです、もちろんウエスによる拭き取りも可能です。

・使用後はシンナーで洗って下さい。アルコールでもいいのですが、市販の製品は水が含まれてい

る事が多く、洗浄中に硬化の反応を起こしてしまうケースがございます。道具が使用出来なくな

る可能性が有りますので、注意が必要です。

ナノクリアスの「半つや」及び「つや消し」タイプについて

半つや、つや消しタイプの場合、つや消し剤が沈殿致しますので、御使用の際にはガラス棒

などで十分攪拌して御使用ください。

分散剤などを入れればそのような事は不要なのですが、製品の安全性を最優先に考えまして入れ

ておりません。出来るだけ添加材を少なく、塗布する際の安全も考えております。

御不便をお掛けしますが、御理解下さい。

TNC有限会社　北條　昌宏