| 試験項目 | 試験方法 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 塗布液 | ナノクリアス |  |
| 基材 | JIS K5600-1-4 試験用標準試験板準拠 SUS304、研磨 |  |
| 硬化条件 | 常温3日以上経過後試験 |  |
| 膜厚（μｍ） | JIS K5600-1-7膜厚準拠 | ４μｍ |
| 鉛筆硬度 | JIS K5600-5-4 引っかき硬度（鉛筆法）準拠 条件：三菱鉛筆ユニ、角度45°、荷重750ｇ | ８Ｈ |
| 耐傷性 | スチールウール試験 条件：＃００００、荷重５００ｇ×１００往復 | 傷なし |
| 付着試験 | JIS K5600-5-6 付着性（クロスカット法）準拠 条件：1mm方眼100個、セロテープ剥離テスト、付着目数/100 | 100/100 |
| 耐衝撃性 | JIS K5600-5-3 耐おもり落下性準拠 条件：落球試験機（デュポン式）、質量500ｇ、高さ30cm、t=0.6mm | 異常なし |
| 耐屈曲性 | JIS K5600-5-1 耐屈曲性（円筒形マンドレン法）準拠 条件：折り曲げ試験装置 | 異常なし |
| 耐水性 | JIS K5600-6-2 耐液体性（水浸漬法）準拠 条件：①50℃温水10日浸漬、②80℃温水2時間、③30分煮沸 評価：K5600-8 塗膜劣化の評価、鉛筆硬度、付着試験 | 異常なし ８H 100/100 |
| 耐湿性 | JIS K5600-7-3 耐湿性（不連続結露法）準拠 条件：50℃×98％×240時間 | 異常なし |
| 耐酸性 | JIS K5600-6-1 耐液体性（一般的方法）準拠 条件：点滴法、5％硫酸水溶液24時間 | 異常なし |
| 耐アルカリ性 | JIS K5600-6-1 耐液体性（一般的方法）準拠 条件：吸収媒体法、水酸化カルシウム飽和溶液24時間 | 異常なし |
| 耐溶剤性 | JIS K5600-6-1 耐液体性（一般的方法）準拠 条件：浸せき法、50℃10分、溶媒：アセトン、メタノール、トルエン 評価：K5600-8 塗膜劣化の評価、鉛筆硬度、付着試験 | 異常なし ８H 100/100 |
| 耐ラビング性 | ラビング試験 条件：荷重500ｇ×10往復、溶媒：アセトン、メタノール、トルエン 評価：K5600-8 塗膜劣化の評価 | 異常なし |
| 耐熱性 | JIS K5600-6-3 耐加熱性準拠 条件：80℃×200時間、評価：K5600 塗膜劣化の評価、測色 | 異常なし △E=0.5以下 |
| 耐寒性 | 条件：-18℃×72時間 評価：K5600-8 塗膜劣化の評価 | 異常なし |
| 冷熱繰返 | 条件：80℃×2時間→-18℃×2時間、10サイクル 評価：K5600-8 塗膜劣化の評価 | 異常なし |
| 促進耐候性 | アイスーパーUVテスター 条件：100mW、60℃、70％RH、200時間 評価：K5600-8 塗膜劣化の評価、K5600-4 測色、光沢度保持率 | 異常なし △E=0.5以下 95％以上 |
| 燃焼性 | ガスバーナーで塗膜面を燃焼させる（1000℃程度） | 不燃 |
| 耐汚染性 | K5621 一般さび止めペイント準拠（鉄板、銅板、Mg板） 条件：油性マジック黒・赤、評価：目視観察 | 異常なし |
| 耐塩水性 | K5621 一般さび止めペイント準拠（鉄板、銅板、Mg板） 条件：3種、塩化ナトリウム溶液、96時間浸漬 | 異常なし |
| 表面抵抗（Ω） | JIS K6911 熱硬化性プラスチック一般試験方法準拠 条件：常態（C-96/20/65）、電圧DC500V、PC板（Control 10 ） | 10 |

- 本結果は実測値であり、製品の性能を保証するものではありません。

- 万一、本製品の使用に関し損害等が生じた場合でも、一切保証・弁済等は致しておりません。

# Text boxes

17

12

ナノクリアス性能表